NZOZ XII/ 11  /2012                                                                załącznik nr  2b do SIWZ

załącznik nr 3 do umowy

Przedmiot zamówienia

miał węglowy w ilości  360    ton – wymagane parametry jakościowe

Oferujemy :………………….

Producent : ………………….

| Lp | Wymagane parametry | Tak | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | minimalna wartość opałowa - 23,0 [Mj/kgz] | Tak |  |
| 2. | maksymalna zawartość popiołu – 16,0 [%] | Tak |  |
| 3. | maksymalna zawartość siarki – 0,75 [%] | Tak |  |
| 4. | sortyment MIIA (wg PN-68/G-97001) | Tak |  |
| 5. | typ 32.1 (wg PN-82/G-97002) | Tak |  |
| 6. | maksymalna zawartość wilgoci w stanie roboczym 12,0% | Tak |  |
| 7. | minimalna temp. mięknięcia popiołu 1200 oC | Tak |  |
| 8. | zawartość części lotnych Vdaf ok. 35-42% | Tak |  |
| 9. | spiekalność RI ok. 15-22 | Tak |  |
| 10. | skład ziarnowy : |  |  |
| 11. | w całej masie węgla podziarno 0 – 1 mm max 20% | Tak |  |
| 12. | w całej masie węgla ziaren 0-3 mm max 40% | Tak |  |
| 13. | w całej masie węgla ziaren 3 -20 mm max 40% | Tak |  |
| 14. | w całej masie węgla nadziarno pow. 20 mm max 1 % | Tak |  |
| 15. | wolny od zanieczyszczeń, domieszek mułu, kamieni, metali, śniegu, lodu, | Tak |  |