BUDOWA  NAWIERZCHNI  SYNTETYCZNEJ BIEŻNI SPORTOWEJ

na nieruchomości położonej w Tucholi (działka nr 1389/1)

- Podstawa opracowania.

  - Zlecenie i umowa z inwestorem,

  - Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:500,

  - Wizja lokalna,

  - Prawo budowlane i normy branżowe,

  - Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,

  - Obowiązujące normy i przepisy,

  - Uzgodnienia funkcjonalno-konstrukcyjne z inwestorem,

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni syntetycznej bieżni sportowej

- Istniejący stan zagospodarowania

Projektowana bieżnia  położona będzie w sąsiedztwie

„ZESPÓŁU BOISK SPORTOWYCH – ORLIK 2012”

Zespół obejmuje:

  - boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach pola gry 56,0x26,0 m (wymiar całkowity wraz z wybiegami – 62,0x30,0 m) – nawierzchnia z trawy syntetycznej

boisko wielofunkcyjne o wymiarze całkowitym – 32,1x19,1 m z naniesionymi liniami pól do gier w koszykówkę (28,1x15,1 m) i siatkówkę (18,0x9,0 m) o nawierzchni poliuretanowej

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren objęty opracowaniem stanowi część działki nr 1389/1. Projektowana bieżnia będzie w sąsiedztwie szkoły

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI BIEŻNI

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o warstwy 13 mm – wersja podstawowa. Układana jest na podbudowie systemowej, będącej mieszaniną granulatu SBR, żwiru kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego. Grubość podbudowy systemowej to 35 mm.

Nawierzchnia sportowa jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych,

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej.

Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest w grubości około 11 mm mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem PDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny . Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej (można oferować produkty o parametrach równoważnych bądź lepszych):

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na rozciąganie, (MPa) | 0,70 |
| 2. | Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%) | 723 |
| 3. | Wytrzymałość na rozdzieranie, (N) | 140 |
| 4. | Ścieralnośc (mm) | 0,09 |
| 5. | Twardośc wg. Metody Shore’a. A, (Sh.A) | 655 |
| 6. | Przyczepność do podkładu z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa) | 0,65 |
| 7. | Współczynnik tarcia klinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - w stanie mokrym | 0,35 0,30 |
| 8. | Odpornośc na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki (mm2) - stan powierzchni po badaniu | 55050 bez zmian |
| 9. | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | 0,70 bez zmian |

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzenie gwarancji udzielonej prze producenta na tą nawierzchnię.

Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedza techniczną

UWAGI

  - Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

  - W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm Państwowych, żaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm

  - Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ODBIORU NAWIERZCHNI

  - Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość,

  - Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor,

  - Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwa elastyczną,

  - Nie należy dopuścić do powstania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku,

  - Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całości musi być przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.

  - Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

  - Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni pwinny odpowiadać wartościom określonych w normie PN-EN 14877.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI (INSTRUKCJA OGÓLNA)

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i

do tego celu powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie

należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który

powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją

asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie

nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.